证券代码：002182                      证券简称：云海金属

南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-16

| 投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
| --- | --- |
| 参与单位名称及人员姓名 | 老虎太平洋基金 钟诗尧 于梦影 |
| 时间 | 2020年12月2日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理 滕航 副总经理 房荣胜 董事会秘书 吴剑飞 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 问：公司铝产品的发展规划 答：公司高性能铝合金棒材的销售量逐年增加，随着东屏项目实现投产，铝合金棒材实现技术、工艺和设备的提档升级，客户机构也在调整，供锻造铝轮毂和3C的高性能铝棒比重增加，从而提高产品的毛利率。 铝合金汽车部件挤压件的产销量每年大幅增加，公司逐步提高铝深加工产品的量，提高盈利水平。 铝合金空调微通道扁管每年销售量也稳步增加，市场占有率也在提高。 问：公司镁合金和原镁目前的产能 答：公司镁合金产能由五台云海 5 万吨、巢湖云海 10 万吨产能和惠州云海 3 万吨构成，目前产能18万吨，公司镁合金约占全球市场份额的30%以上。重庆博奥有2万吨镁合金、8000吨镁粒子的新增产能，目前还在建。 原镁产能为10万吨，其中五台云海5万吨，巢湖云海5万吨。 问：铝中间合金是指哪些产品？ 铝中间合金指铝锶和铝钛硼等，主要应用于添加到其他合金中以改善合金的性能，细化合金的晶粒结构。有时作为合金化的元素添加，如有的合金中要添加Mn元素，Mn（锰）的熔点较高，有时会添加AlMn合金来添加所需的Mn元素。 问：宝钢合作情况？ 答：宝钢金属有限公司现为公司的第二大股东，双方战略布局协同，不仅在客户资源上实现共享，共同开发镁、铝合金新的应用和新的客户，还同时在技术研发上深度合作，拓宽镁和铝的应用，并结合双方的管理优势提升公司的竞争力。 问：镁合金性能优势有哪些？ 镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金，主要的合金元素有铝、锌、锰等。镁合金有非常优良的应用性能，是目前质量最轻的金属结构材料，具有比强度高、比刚度大、减震性好、承受冲击载荷能力大、电磁屏蔽性能优异、无生物毒性、耐有机物和碱的腐蚀性能好、资源十分丰富、可回收等优点。 接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年12月2日 |